№288. В раствор хлороводородной (соляной) кислоты поместили цинковую пластинку и цинковую пластинку, частично покрытую медью. В каком случае процесс коррозии цинка происходит интенсивнее? Ответ мотивируйте, составив электронные уравнения соответствующих процессов.

Решение.

У цинковой пластинки, частично покрытой медью коррозия (растворение цинка) будет происходить интенсивнее, так как в этом случае образуется гальваническая пара. Водород выделяясь на участке покрытом медью не будет препятствовать растворению цинка.

Электронные уравнения

Анод: Zn0 – 2e– = Zn2+

Катод: 2Н+ + 2e– = Н2